OCTOPUS NW 922 PLUS

Преимущества

Свойства и

OCTOPUS NW 922 PLUS - прозрачное, бесцветное, не имеющее запаха минеральное масло высокой степени очистки, состоящее из базовых масел на основе нафтана, полученных по технологии гидрокрекинга базовых масел.

Описание

OCTOPUS NW 922 PLUS соответствует требованиям, установленным  для этого продукта в  US FDA 21 CFR 178.3620 (b).

Применение

Технические

Характеристики

обладает очень хорошими свойствами растворителя и совместим со многими полимерами.

- Обладает высокой стабильностью цвета и устойчивостью к УФ-излучению.

- Высокая устойчивость к окислению

- Превосходная термическая стабильность.

  - Используется в производстве клея-расплава, резины и пластмасс, подошв обуви и автомобильных пластиковых деталей.

OCTOPUS NW 922 PLUS совестимо с эластомерами ниже:

  - Стирол-бутадиен-стирол

  - Стирол-этилен/бутилен-стирол

  - Стирол-изопрен-стирол

  - Стирол-этилен/пропилен-стирол

  - Изобутилен-изопреновый каучук

  - Этилен-пропилен-диен.

| Характеристики | Метод испытаний | Типичное значение |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Осмотр | C&B |
| Запах | - | Стандартный |
| Цвет, ASTM | ASTM D 1500 | <0,5 |
| Плотность @15˚C, кг/м3 | ASTM D 4052 | 885,0 |
| Кинематическая вязкость, @40˚C, мм2/с | ASTM D 445 | 95,00 |
| Точка возгорания, ˚C,мин | ASTM D 92 | 220 |
| Показатель преломления, @20˚C | ASTM D 1218 | 1,4820 |
| VGC | ASTM D 2501 | 0,818 |
| Распределение углерода, % |  |  |
|  | FTIR |  |
|  | CP | 55 |
|  | CN | 45 |
|  | CA | <1 |

*Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется

Здоровье и

Безопасность

    - Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует

ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ.

Упаковка

    - Доступны упаковки в ведрах, бочках и кубовых емкостях.

Дата изменения/ №: 13.11.2023 / 0.0